玻璃承载能力计算

(2005-10-15 16:51:28) 19人次浏览

1．玻璃承载状态 门、窗、幕墙在风压作用下有两种状态： 一是四边支承，适用于有框门窗、幕墙。 二是二对边支承，适用于玻璃门等。 2．玻璃承受风荷载计算 a）从JGJ113中查到三组公式 四边支承时，当t≤6mm时，Wk=0.2α 占多数 当t>6mm时，Wk=α（0.2t1.6+0.8）/Amax 少数 二对边支承时， Wk =0.142α t/L 玻璃门 式中，Wk——风荷载标准值 kPa Amax——玻璃最大面积 ㎡ L——玻璃许用跨度 m t——玻璃厚度 mm α——调整系数 见表4.2.2 表4.2.2 玻璃调整系数 玻璃种类 普通 半钢化 钢化 夹层 中空 夹丝 压花 防火 调整系数 1.0 1.6 2.0~3.0 0.8 1.5 0.5 0.6 3.0~4.5 b）实例计算 例一、采用外钢化、内浮法的中空玻璃，4钢+A+5的尺寸为1200×1800，求玻璃承载能力？ 公式： Wk=0.2α 计算与取值：Wk=0.2×1.5×41.8/1.2×1.8=1.68kPa。 分析：①钢化薄片与浮法组合时，按薄片计算有利，否则不利，成本也高； ②假定双片相等，外为钢化、内为浮法，未作交待； ③JGJ102则规定外侧为钢化，按外侧钢化计算。 例二、采用外层防火玻璃厚5mm，内层钢化玻璃厚4mm的夹层玻璃，其尺寸为1200×1800，求玻璃承载能力？ 公式：Wk=α（0.2t1.6+0.8）/Amax 计算与取值：Wk=0.8（0.2×91.6+0.8）/1.2×1.8=2.78 kPa 分析：①此时承载能力很大，但主要作用是防火，成本很高； ②钢化玻璃和单片防火玻璃的抗风压调整系数应经试验确定。 例三、采用15mm钢化玻璃，其尺寸为800×2000mm的门，求玻璃承载能力？ 公式：Wk =0.142α t/L 计算与取值：Wk =0.142×2 ×15/2.0 分析：①门用玻璃要求严格，且厚度大； ②L取最不利者为长边、短边则为1.94kPa； ③玻璃破损主要是张力破坏，不是压力破损，所以弯曲是主要矛盾方面。 3．计算中应注意的问题 a）JGJ113-2003与97的计算公式是一样的，但参数稍有变化。 例：钢化玻璃由原有1.5~3.0改为2.0~3.0和增加防火玻璃调整系数。 b）幕墙用玻璃仍按JGJ102-××××的规定，两者有出入，不可混用。 c）钢化玻璃与浮法玻璃组成的中空玻璃，且两者厚度不同时，如何处理。 外层钢化+内层浮法，当两片相等时α取1.5；外薄内厚时，取薄片，问题不大；外厚内薄时，就不好用了。 d）夹层玻璃当使用条件超过70℃，α调整系数由0.8降为0.6，南方使用时需注意。 e）钢化玻璃，防火玻璃的调整系数给的是一个范围，如何取值，最好由生产厂家提供，否则取小值有利，包括钢化与防火组合时要试验确定在内。 f）钢化玻璃，各地不同，最好玻璃厂家提供，且要承担经济责任。各地取值不同见下表。 JIS ANSI H·K 澳大利亚 中国 3.0 4.0 2.5 2.5 2.0～3.0 分析：①ANSI是玻璃厂提供参数值，且保证质量； ②钢化玻璃有自暴问题存在，国外为8%0左右，国外大于此数值； ③钢化玻璃还有组装问题，型材变形问题，玻璃平整度为2%0，由此取下限有利。 g）玻璃计算问题，还有下列项目，不属此次范围内，但应注意。 如玻璃扰度、玻璃热应力、玻璃重力、玻璃间隙、玻璃热工性能、水下玻璃等